2.1. Основная задача закупаемого Товара

Портландцемент тампонажный марки ПЦТ I-G-CC-1 предназначен для приготовления тампонажных растворов при цементировании нефтяных, газовых и нагнетательных скважин. Используется для изоляции продуктивных горизонтов, крепления обсадных колонн, предотвращения межпластовых перетоков, защиты обсадных труб от коррозии и обеспечения герметичности заколонного пространства.

2.2 Объёмы закупаемых Товаров

2.2.1. Портландцемент тампонажный ПЦТ I-G-CC-1 – 53 тн.

2.3. Техническая характеристика Товара

Вид продукции: портландцемент тампонажный ПЦТ I-G-CC-1

Класс по API: Class G

Соответствие стандартам: ГОСТ 1581–2019 «Цементы тампонажные», API Spec 10A / ISO 10426-1

Основные технические показатели:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Удельная поверхность | не менее 280 м²/кг |
| Сроки схватывания (начало), при 38°С | не ранее 120 мин |
| Предел прочности при сжатии, 24 часа | не менее 14 МПа |
| Водоотделение | не более 5 мл |
| Плотность цементного раствора | 1,87–1,92 г/см³ |
| Остаток на сите 0,08 мм | не более 12 % |
| Потеря массы при прокаливании | не более 3 % |

Условия эксплуатации

Температура применения: до 90–110 °C (без добавок)

Рабочее давление: до 50 МПа

Среда: пресные и минерализованные пластовые воды

Тип скважин: нефтяные, газовые, нагнетательные

Требования к качеству

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Цемент должен соответствовать требованиям ГОСТ и API.

Каждая партия должна сопровождаться паспортом качества и сертификатом соответствия.

Срок хранения на момент поставки — не более 30 суток с даты производства.

Упаковка и маркировка

Поставка в биг-бэгах по 1,0 – 1,5 тн.

Маркировка должна содержать:

- наименование продукции

- марку цемента

- номер партии

- дату производства

- массу нетто

2.4. Условия поставки

2.4.1. Поставляется с сертификатом или другим документом, удостоверяющим происхождение товара. Соответствующая упаковка, не допускающая повреждения продукции и предусматривающая защиту от влаги.

2.4.2. Транспортировка до месторождения Амангельды, Таласский район, Жамбылской области, Республики Казахстан.

2.5. Гарантия на поставляемый Товар

2.5.1. Поставщик должен гарантировать сохранность продукции не менее 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2.5.2. Поставляемый Товар должен быть произведен заводом-изготовителем не ранее 2026 года.

2.5.3. При выявлении несоответствий в течение гарантийного периода, Поставщик должен за свой счёт, в срок не более 30 календарных дней, обеспечить замену или устранить несоответствие.

За дополнительной информацией обращаться в службу скважинных операций ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», тел.: +7-7172-79-84-66 (вн.0562), электронная почта: p.shulga@epqg.kz

2.1. Сатып алынатын тауардың негізгі міндеті

ПЦТ I-G-CC-1 маркалы тампонаждық портландцемент мұнай, газ және айдау ұңғымаларын цементтеу кезінде тампонаждық ерітінділерді дайындауға арналған. Өнімді қабаттарды оқшаулау, шегендеу бағаналарын бекіту, қабатаралық ағындардың алдын алу, шегендеу құбырларын коррозиядан қорғау және құбыр сыртындағы кеңістіктің герметикалығын қамтамасыз ету үшін қолданылады.

2.2. Сатып алынатын тауарлардың көлемі

2.2.1. ПЦТ I-G-CC-1 тампонаждық портландцемент — 53 тн.

2.3. Тауардың техникалық сипаттамасы

Өнім түрі: ПЦТ I-G-CC-1 тампонаждық портландцемент

API бойынша класы: Class G

Стандарттарға сәйкестігі: ГОСТ 1581–2019 «Тампонаждық цементтер», API Spec 10A / ISO 10426-1

Негізгі техникалық көрсеткіштер:

| Параметр | Мәні |
| --- | --- |
| Меншікті беткі ауданы | кемінде 280 м²/кг |
| Қатаю уақытының басталуы (38°С кезінде) | 120 минуттан ерте емес |
| 24 сағаттағы сығуға беріктік шегі | кемінде 14 МПа |
| Су бөлу | 5 мл-ден аспайды |
| Цемент ерітіндісінің тығыздығы | 1,87–1,92 г/см³ |
| 0,08 мм електегі қалдық | 12 %-дан аспайды |

Пайдалану шарттары

Қолдану температурасы: 90–110 °C дейін (қоспасыз)

Жұмыс қысымы: 50 МПа дейін

Орта: тұщы және минералданған қабат сулары

Ұңғыма түрлері: мұнай, газ, айдау

Сапаға қойылатын талаптар

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

Цемент ГОСТ және API талаптарына сәйкес болуы қажет.

Әр партия сапа паспортымен және сәйкестік сертификатымен бірге жеткізілуі тиіс.

Жеткізу сәтіндегі сақтау мерзімі — өндірілген күнінен бастап 30 тәуліктен аспауы тиіс.

2.4. Жеткізу шарттары

2.4.1. Өнім шығу тегін растайтын сертификатпен немесе өзге де құжатпен жеткізілуі тиіс. Қаптама өнімнің зақымдануына жол бермей, ылғалдан қорғауды қамтамасыз етуі қажет.

2.4.2. Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Талас ауданы, Амангелді кен орнына дейін тасымалдау.

2.5. Жеткізілетін тауарға кепілдік

2.5.1. Жеткізілетін тауарға Өнім беруші оларды қабылдау-тапсыру актісі бойынша Тапсырыс беруші қабылдаған сәттен бастап бір жыл мерзімге ақаулардың болмауына кепілдік беруге тиіс.

2.5.2. Жеткізілетін Тауар зауытта 2026 жылдан ерте емес мерзімде өндірілген болуы тиіс.

2.5.3. Кепілдік мерзімі ішінде сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, Жеткізуші өз есебінен 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде өнімді ауыстыруды немесе сәйкессіздікті жоюды қамтамасыз етуі тиіс.

Қосымша ақпарат алу үшін «QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС ұңғымалық операциялар қызметке хабарласыңыз, тел.: +7-7172-79-84-66 (ішкі нөмері 0562), электрондық пошта: p.shulga@epqg.kz